- DB+

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn - erhöhter Schutz der Konstruktion bei unvorhergesehener Feuchte durch feuchtevariablen sd-Wert

- Technische Daten

| Material | 2 Lagen Baupappe (Recyclingzellulose), Polyethylenfilm (halogenfrei) |  |
| --- | --- | --- |
| Armierung | Glasseidengelege |  |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 185 g/qm |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,23 mm |
| Dampfdiffusions- widerstandszahl | DIN EN 12572 | 10.000 |
| sd-Wert | DIN EN 12572 | 2,3 m |
| Brandklasse | DIN EN 13501-1 | E |
| Höchstzugkraft | DIN EN 12311-2 | längs zur Faser; 550 N/5 cm. quer zur Faser; 300 N/5 cm. |

- Einsatzbereiche

Dach, Dachschräge, Wand, Boden

- Verbindungsmittel

empfohlen:
UNI TAPE, ECO COLL

alternativ:
RAPID CELL, TESCON No.1, RAPID, ORCON F, ELASTO, DUPLEX

- Lieferformen

| Rollen Breite m | Rollen Länge m | Rolle qm |
| --- | --- | --- |
| 0,75 | 100 | 75,0 |
| 0,90 | 100 | 90,0 |
| 1,05 | 100 | 105,0 |
| 1,05 | 50 | 52,5 |
| 1,35 | 100 | 135,0 |
| 1,35 | 50 | 67,5 |
| 1,70 | 50 | 85,0 |
| 2,75 | 50 | 137,5 |

- Einsatzbereiche

Nach DIN 4108 geeignet für alle Dachkonstruktionen, unabhängig davon, wie diffusionsdicht das Unterdach, bzw. die Bauteile sind, welche die Dämmung nach außen begrenzen. Bei Wänden dürfen die außenseitigen Schichten zusammen eine max. äquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) von 6 m haben, was bei nahezu allen Wandkonstruktionen gegeben ist. Die pro clima DB+ kann somit bei Wärmedämmkonstruktionen in so gut wie allen Fällen als Dampfbremse verwendet werden.

- Besonderheiten

Mit darunterverlegter Querlattung als Unterstützung (max. Abstand 65 cm) auch als innere Begrenzung von Einblasdämmungen geeignet.

Die pro clima DB+ trägt das CE-Kennzeichen entsprechend den Anforderungen der DIN EN 13984