## ECO COLL

Naturlatex-Kleber - dauerhaft luftdichte Verklebung von Dampfbremsen aus Baupappe an angrenzende Bauteile und untereinander

### Technische Daten

| Material | Naturlatex, Baumharz, Casein, Talkum, Zellulose, Wasser |
| --- | --- |
| Temperaturbeständigkeit | langfristig bis max. +40° C |
| Verarbeitungstemperatur | ab -10° C |
| Aufbewahrung | frostfrei lagern |
| Haltbarkeit | 24 Monate |

### Einsatzbereiche

Innen, Dach, Dachschräge, Wand, Boden

### Lieferformen

| Lieferform | Inhalt ml |
| --- | --- |
| Kartusche | 310 |
| Schlauchfolie | 600 |

### Untergrundbeschaffenheit

Geeignet sind alle baurelevanten, tragfähigen, fett-, silikon- und staubfreien, nichtrostenden Untergründe. Anwendung auf leicht feuchten Untergründen möglich. Es ist kein Primern erforderlich.

### Einsatzbereiche

Luftdichte Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Baupappe (z.B. pro clima DB+) an alle Anschlüsse ohne Anpresslatte oder weitere Befestigungen und untereinander.
Die Verklebungen entsprechen den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B 8110-2.

### Besonderheiten

Hohe Benetzungsfähigkeit des Untergrundes. Anwendung auch bei schwierigen Untergründen.