## ORCON F

Allround-Anschlusskleber - dauerhaft luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art entsprechend den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B8110-2.

### Technische Daten

| Material | Dispersion auf Basis von Acrylatcopolymeren. Frei von Weichmachern, Halogenen |
| --- | --- |
| Eigenschaften | kurze Trocknungszeit, hohe Dehnbarkeit |
| Temperaturbeständigkeit | -20° C bis +80° C |
| Verarbeitungstemperatur | -10° C bis +50° C |
| Aufbewahrung | bis -20° C |
| Haltbarkeit | 24 Monate |

### Einsatzbereiche

innen und außen, Dach, Dachschräge, Wand, Boden

### Lieferformen

| Lieferform | Inhalt ml |
| --- | --- |
| Kartusche | 310 |
| Schlauchfolie | 600 |

### Untergrundbeschaffenheit

Geeignet sind alle baurelevanten, tragfähigen, fett-, silikon- und staubfreien Untergründe. Anwendung auf leicht feuchten Untergründen möglich. Es ist kein Primern erforderlich.

### Einsatzbereiche

Luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen aller Art an angrenzende mineralische (z.B. Putz) und raue Bauteile (z.B. sägeraues Holz) wie Vliese (z.B. pro clima INTELLO, DASATOP, DA), Baupappen (z.B. pro clima DB+), PE-, PA-, PP- und Aluminiumfolien. 
Anschluss von Unterdachbahnen (z.B. pro clima SOLITEX UD und PLUS) an mineralische und raue Untergründe im Außenbereich.

### Besonderheiten

ORCON F erreicht extrem hohe Festigkeiten und braucht deshalb keine Anpresslatte oder andere zusätzliche Befestigungsmittel. Gleichzeitig können im Bedarfsfall Bauwerksbewegungen z.B. durch Setzungen aufgenommen werden.