## SOLITEX PLUS

Unterdachbahn - Schutz der Konstruktion durch sehr hohe Diffusionsoffenheit bei gleichzeitig hoher Schlagregendichtheit durch monolithischen Spezialfilm. Sehr hohe Reißfestigkeiten. Als Unterspannbahn sehr gut geeignet.

### Technische Daten

| Material | PP-Microfaserdeckvlies monolithischer TEEE-Film PP-Armierungsgelege PP-Microfaserschutzvlies |
| --- | --- |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 170 g/qm |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,55 mm |
| Dampfdiffusions- widerstandszahl | DIN EN 12572 | 145 |
| sd-Wert | DIN EN 12572 | < 0,08 m |
| Widerstand Wasserdurchgang | DIN EN 1928 | W1 bestanden |
| Brandklasse | DIN EN 13501-1 | E |
| Freibewitterung |  | 3 Monate |
| Höchstzugkraft | DIN EN 13859-1 | > 500 N / 5 cm |
| Weiterreißwiderstand | DIN EN 12310-1 | > 350 N |
| Temperatur- beständigkeit |  | -40° C bis +100° C |

### Einsatzbereiche

Dach

### Verbindungsmittel

empfohlen:
TESCON No.1

alternativ:
ORCON F, DUPLEX

### Lieferformen

| Rollen Breite m | Rollen Länge m | Rolle qm |
| --- | --- | --- |
| 1,50 | 50 | 75,0 |

### Besonderheiten

Unterspannbahn mit sehr hoher Nagelausreißfestigkeit und großer Durchtrittssicherheit. Durch den TEEE-Spezialfilm ist die Bahn sehr thermostabil, verfügt über eine sehr hohe Schlagregendichtheit und ist unempfindlich gegen bauübliche Chemikalien (z.B. Holzschutzmittel oder Sägekettenöle).

Die pro clima SOLITEX PLUS trägt das CE Kennzeichen entsprechend den Anforderungen der DIN EN 13859-1.